GE.03-23554   (R)    281003    281003

| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | #### E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2003/77 28 July 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Cто тридцать первая сессия, 11-14 ноября 2003 года,

пункт 4.2.39 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПРАВИЛАМ № 110

(Элементы специального оборудования для работы на СПГ)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее сорок шестой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основе лежит документ TRANS/WP.29/ GRPE/2003/15, в который не было внесено никаких поправок (TRANS/WP.29/GRPE/46, пункт 51).

_________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 4В

Пункт 1.3.1 изменить следующим образом:

"1.3.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 1.3.1.3 изменить следующим образом:

"1.3.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 1.3.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 1.3.2–1.3.2.3 следующего содержания:

"1.3.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

1.3.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

1.3.2.2	Стойкость к воздействию норм-пентана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-пентан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно с ИСО 1817);

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  10%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

1.3.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 1.3.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункт 1.4.1 изменить следующим образом:

"1.4.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 1.4.1.3 изменить следующим образом:

"1.4.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 1.4.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 1.4.2–1.4.2.3 следующего содержания:

"1.4.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

1.4.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

1.4.2.2	Стойкость к воздействию норм-гексана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-гексан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно ИСО 1817);)

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  10%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

1.4.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 1.4.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 20% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 50% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункты 1.4.2–1.4.2.2 (прежние) пронумеровать как пункты 1.4.3–1.4.3.2.

Пункт 1.5.3.1 изменить следующим образом:

"1.5.3.1	…испытательное давление, указанное в пункте 1.5.4.2.  Испытание должно проводиться как на новом шланге, так и на шланге, подвергнутом старению согласно ИСО 188, как указано в пункте 1.4.2.3, а затем – ИСО 1817, как указано в пункте 1.4.2.2".

Пункт 2.3.1 изменить следующим образом:

"2.3.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 2.3.1.3 изменить следующим образом:

"2.3.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 2.3.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 2.3.2–2.3.2.3 следующего содержания:

"2.3.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

2.3.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

2.3.2.2	Стойкость к воздействию норм-пентана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-пентан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно ИСО 1817);

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  10%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

2.3.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 2.3.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункт 2.4.1 изменить следующим образом:

"2.4.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 2.4.1.3 изменить следующим образом:

"2.4.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 2.4.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 2.4.2–2.4.2.3 следующего содержания:

"2.4.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

2.4.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

2.4.2.2	Стойкость к воздействию норм-гексана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-гексан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно ИСО 1817);

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  10%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

2.4.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 2.4.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 20% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 50% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункты 2.4.2–2.4.2.3 (прежние) пронумеровать как пункты 2.4.3–2.4.3.3.

Пункт 2.5.3.1 изменить следующим образом:

"2.5.3.1	…испытательное давление, указанное в пункте 2.5.4.2.  Испытание должно проводиться как на новом шланге, так и на шланге, подвергнутом старению согласно ИСО 188, как указано в пункте 2.4.2.3, а затем – ИСО 1817, как указано в пункте 2.4.2.2".

Пункт 3.3.1 изменить следующим образом:

"3.3.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 3.3.1.3 изменить следующим образом:

"3.3.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 3.3.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 3.3.2–3.3.2.3 следующего содержания:

"3.3.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

3.3.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

3.3.2.2	Стойкость к воздействию норм-пентана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-пентан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно ИСО 1817);

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  0%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

3.3.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 3.3.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункт 3.4.1 изменить следующим образом:

"3.4.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение для резины и термопластических эластомеров".

Пункт 3.4.1.3 изменить следующим образом:

"3.4.1.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 3.4.1.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 35% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 25% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Включить новые пункты 3.4.2–3.4.2.3 следующего содержания:

"3.4.2	Прочность на растяжение и относительное удлинение, характерные для термопластического материала

3.4.2.1	Прочность на растяжение и относительное удлинение в момент разрыва – согласно ИСО 527-2 с соблюдением следующих условий:

i)	тип образца:  тип 1 ВА;

ii)	скорость растяжения:  20 мм/мин.

До проведения испытания материал должен быть выдержан в течение не менее 21 дня при температуре 23˚С и 50-процентной относительной влажности.

Требования:

i)	прочность на растяжение – не менее 20 МПа;

ii)	относительное удлинение в момент разрыва – не менее 100%.

3.4.2.2	Стойкость к воздействию норм-гексана – согласно ИСО 1817 с соблюдением следующих условий:

i)	среда:  норм-гексан;

ii)	температура:  23˚С (допустимое отклонение - согласно ИСО 1817);

iii)	период выдерживания:  72 часа.

Требования:

i)	максимальное изменение объема:  2%;

ii)	максимальное изменение прочности на растяжение:  10%;

iii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва:  10%.

После выдерживания на воздухе при температуре 40˚С в течение 48 часов масса не должна уменьшаться по сравнению с первоначальным значением более чем на 5%.

3.4.2.3	Сопротивление старению – согласно ИСО 188 с соблюдением следующих условий:

i)	температура:  115˚ (температура, при которой проводятся испытания, равняется максимальной рабочей температуре минус 10°С);

ii)	период выдерживания:  24 и 336 часов.

После того как образцы были подвергнуты старению, они должны быть выдержаны при температуре 23°С и 50-процентной относительной влажности в течение не менее 21 дня до проведения испытания на определение прочности на растяжение в соответствии с пунктом 3.4.2.1.

Требования:

i)	максимальное изменение прочности на растяжение после того, как образцы были подвергнуты старению в течение 336 часов, должно составлять 20% от прочности на растяжение материала, подвергшегося старению в течение 24 часов;

ii)	максимальное изменение относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 336 часов, должно составлять 50% от относительного удлинения в момент разрыва материала, подвергшегося старению в течение 24 часов".

Пункты 3.4.2–3.4.2.3 (прежние) пронумеровать как пункты 3.4.3–3.4.3.3.

Пункт 3.5.3.1 изменить следующим образом:

"3.5.3.1	…в печи при температуре 120°С ± 2°С в течение 24 часов.  Испытание должно проводиться как на новом шланге, так и на шланге, подвергнутом старению согласно ИСО 188, как указано в пункте 3.4.2.3, а затем – ИСО 1817, как указано в пункте 3.4.2.2".

________