| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/16 10 November 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Семьдесят пятая сессия, Женева,

19-23 января 2004 года

Пункт 5 а) повестки дня

##### ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК

В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Пересмотр требований, касающихся доказательства химической совместимости с жидкостями пластмассовых барабанов и канистр, составной тары (из пластмассового материала), жестких пластмассовых КСГМГ и составных КСГМГ

###### Передано правительством Германии

Настоящий документ содержит новый перечень эквивалентов, который предлагается включить в текст после пункта 4.1.1.19.6.  Первый перечень, представленный в документе TRANS/WP.15/AC.1/2003/20/Add.2, был сокращен с учетом замечаний, высказанных секретариатом на сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, состоявшейся 13-17 октября 2003 года в Бонне (см. TRANS/WP.15/AC.1/94, пункты 87-91).  Этот новый перечень был подготовлен в консультации с секретариатом, однако из-за недостатка времени не удалось принять во внимание все поставленные вопросы, и, как ожидается, некоторые из них будут поставлены секретариатом отдельно.

Перечень эквивалентов

| Номер ООН | Наименование | Описание | КЛАСС | Классифи-кационный код | Группа упаковки | Стандартная жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1090 | Ацетон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов Замечание: применяется только в том случае, если доказано, что просачивание вещества из упаковки, предназначенной для перевозки, происходит в приемлемых пределах |
| 1093 | Акрилонитрил | стабилизированный | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1104 | Амилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1105 | Пентанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1106 | Амиламины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | FC | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1109 | Амилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1120 | Бутанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1123 | Бутилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1125 | н-Бутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1128 | н-Бутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1129 | Бутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1133 | Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) |  | 3 | F1 | I/II/III | Правила для сводных позиций |
| 1145 | Циклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1146 | Циклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1153 | Эфир диэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1154 | Диэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1158 | Диизопропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1160 | Диметиламин | водный раствор | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1165 | Диоксан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1169 | Экстракты ароматические жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1170 | Этанол или этанола водный раствор |  | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1171 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1172 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1173 | Этилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1177 | 2-Этилбутилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1178 | 2-Этилбутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1180 | Этилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1188 | Эфир монометиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1189 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1190 | Этилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1191 | Альдегиды октиловые | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1192 | Этиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1195 | Этилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1197 | Экстракты ароматные жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1198 | Формальдегид | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | FC | III | Уксусная кислота |
| 1202 | Топливо дизельное | соответствующее стандарту EN 590: 1993 или с температурой вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Газойль | температура вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное, крайне легкое |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное, легкое | с температурой вспышки не более 100 °C или в соответствующее стандарту EN 590: 1993 | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1203 | Бензин моторный или газолин или петрол |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1206 | Гептаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1207 | н-Гексальдегид |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1208 | Гексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1210 | Краска типографская, легковоспламеняющаяся или Материал, используемый с типографской краской, легковоспламеняющийся (включая разбавитель или растворитель типографской краски) |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1212 | Изобутанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1213 | Изобутилацетат |  |  |  |  | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1214 | Изобутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1216 | Изооктаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1219 | Изопропанол |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 1220 | Изопропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1221 | Изопропиламин |  | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1223 | Керосин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1224 | Кетоны жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | II | Правило для сводных позиций |
| 1230 | Метанол |  | 3 | FT1 | II | Уксусная кислота |
| 1231 | Метилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1233 | Метиламилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1235 | Метиламин | водный раствор | 3 | FC | II | смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1237 | Метилбутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1247 | Метилметакрилат | мономер стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1248 | Метилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1262 | Октаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1263 | Краска (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или Материал лакокрасочный (включая разбавитель или растворитель краски) |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1265 | н-Пентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1266 | Парфюмерные продукты, содержащие легковоспламеняющиеся растворители |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1268 | Смола каменноугольная, лигроин | давление паров при 50ºС не более 110 кПа | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к., или Нефтепродукты, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1274 | н-Пропанол |  | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1275 | Пропиональдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1276 | н-Пропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1277 | н-Пропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1281 | Пропилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1282 | Пиридин | чистый | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1282 | Пиридин | технический с добавлением метилпиридинов | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1286 | Масло смоляное |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1287 | Каучука раствор |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1296 | Триэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1297 | Триметиламин | водный раствор, с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1301 | Винилацетат | стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1306 | Антисептики для древесины жидкие |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1547 | Анилин |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1590 | Дихлоранилины жидкие | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1602 | Краситель жидкий токсичный, н.у.к., или Полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1604 | Этилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1715 | Ангидрид уксусный |  | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 1717 | Ацетилхлорид |  | 3 | FC | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1719 | Сероводороды | водный раствор | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 1719 | Щелочная жидкость едкая, н.у.к. | неорганическая | 8 | C5 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид | жидкий, чистый | 8 | C1 | II | Вода |
| 1736 | Бензоилхлорид |  | 8 | C3 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1750 | Кислота хлоруксусная | водный раствор | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 1750 | Кислота хлоруксусная | раствор, смеси моно и дихлоруксусной кислоты | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 1752 | Хлорацетилхлорид |  | 6.1 | TC1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1755 | Кислота хромовая | водный раствор, содержащий не более 30% хромовой кислоты | 8 | C1 | II/III | Азотная кислота (55%) |
| 1760 | Цианамид | водные растворы, содержащие не более 50% цианамида | 8 | C9 | II | Вода |
| 1760 | O,O-Диэтилдитиофос-форная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Диизопропил-дитиофосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Ди-н-протилдитио-фосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | Коррозионная жидкость | н.у.к., температура вспышки более 61°С | 8 | C9 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1761 | Медьэтилендиамин | водный раствор | 8 | CT1 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная | водный раствор, содержащий не более 50% борфтористоводород-ной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1778 | Кислота кремнефтористо-водородная |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1779 | Кислота муравьиная |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1783 | Гексаметилендиамин | водный раствор | 8 | C7 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1787 | Кислота йодистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1788 | Кислота бромистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1789 | Кислота хлористоводородная | водный раствор, содержащий не более 38% кислоты | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1790 | Кислота фтористоводородная | содержащая не более 60% фтористоводородной кислоты | 8 | CT1 | II | Вода допустимый период использования: не более двух лет |
| 1791 | Гипохлорит | водный раствор, содержащий смачивающие вещества, принятые в торговле | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота (55%) и смачивающий раствор* |
| 1791 | Гипохлорит | водный раствор | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота (55%)* |
| *) Для № ООН 1791: Испытание должно проводиться только при наличии вентиляционного устройства. Если испытания проводятся с азотной кислотой в качестве стандартной жидкости, то должны использоваться устойчивые к воздействию кислоты вентиляционные устройства и прокладки. Для растворов гипохлорита разрешается также использовать вентиляционные устройства и прокладки того же типа конструкции, устойчивые к воздействию гипохлоритов (например, из силиконового каучука), но не устойчивые к воздействию азотной кислоты. |
| 1793 | Кислота изопропилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1802 | Кислота хлорная | водный раствор с массовой долей кислоты не более 50% | 8 | CO1 | II | Вода |
| 1803 | Фенолсульфокислота | изомерная смесь, жидкая | 8 | C3 | II | Вода |
| 1805 | Кислота фосфорная | жикая | 8 | C1 | III | Вода |
| 1814 | Калия гидроксид | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1824 | Натрия гидроксид | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1830 | Кислота серная | содержащая более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1832 | Кислота серная, отработанная | химически устойчивая | 8 | C1 | II | Вода |
| 1833 | Кислота сернистая |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1835 | Тетраметиламмония гидроксид | водный раствор, температура вспышки более 61°C | 8 | C7 | II | Вода |
| 1840 | Цинка хлорид | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 1848 | Кислота пропионовая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1862 | Этилкротонат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей |  | 3 | F1 | I/II/III | Смесь углеводорородов |
| 1866 | Смолы раствор, легковоспламеняющийся |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1902 | Кислота диизоактилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1906 | Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона |  | 8 | C1 | II | Азотная кислота (55%) |
| 1908 | Хлорит | водные растворы | 8 | C9 | II/III | Уксусная кислота |
| 1914 | Бутилпропионаты |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1915 | Циклогексанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1917 | Этилакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1919 | Метилакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1920 | Нонаны | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1935 | Цианида раствор | н.у.к., неорганический | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 1940 | Кислота тиогликолевая |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1986 | Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1987 | Циклогексанол | технически чистый | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1987 | Спирты, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1988 | Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1989 | Альдегиды, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов |
| 1992 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1993 | Виниловый эфир пропионовой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | (1-Метокси-2-пропил) ацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2014 | Водорода пероксид | водный раствор, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | OC1 | II | Азотная кислота (55%) |
| 2022 | Кислота крезиловая | жидкая смесь, содержащая крезолы, ксиленолы и метилфенолы | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 2030 | Гидразин | водный раствор с массовой долей гидразина не менее 37%, но не более 64% | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2030 | Гидразина гидрат | водный раствор, содержащий 64% гидразина | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2031 | Кислота азотная | кроме красной дымящей, с содержанием чистой кислоты не более 55% | 8 | CO1 | II | Азотная кислота (55%) |
| 2045 | Изобутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2050 | Диизобутилен | изомерные соединения | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2053 | Метилизобутилкарбинол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2054 | Морфолин |  | 3 | CF1 | I | Смесь углеводородов |
| 2057 | Трипропилен | температура вспышки ниже 23°C | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2057 | Трипропилен | температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2058 | Валеральдегиды | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2059 | Нитрицеллюлозы раствор, легковоспламеняющийся |  | 3 | D | I/II/III | Правило для сводных позиций: в отступление от общей процедуры это правило может применяться к растворителям с классфикационным кодом F1 |
| 2075 | Хлораль | безводный, стабилизированный | 6.1 | T1 | II | Смачивающий раствор |
| 2076 | Крезолы жидкие | чистые измеры и изомерная смесь | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 2078 | Толуолдиизоцианат | жидкий | 6.1 | T1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2079 | Диэтилентриамин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов |
| 2209 | Формальдегид | водный раствор, содержащий 37% формальдегида, содержание метанола: 8-10% | 8 | C9 | III | Уксусная кислота |
| 2209 | Формальдегид | водный раствор, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | Вода |
| 2218 | Кислота акриловая | стабилизированная | 8 | CF1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2227 | н-Бутилметакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2235 | пара-Хлорбензилхлорид | жидкий | 6.1 | T2 | III | Смесь углеводородов |
| 2241 | Циклогептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2242 | Циклогептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2243 | Циклогексилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2244 | Циклопентанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2245 | Циклопентанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2247 | н-Декан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2248 | Ди-н-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2258 | 1,2-Припилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2259 | Триэтилентетрамин |  | 8 | C7 | II | Вода |
| 2260 | Трипропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2263 | Диметилциклогексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2264 | N,N-Диметилцикло-гексиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2265 | N,N-Диметилформамид |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2269 | 3,3'-Иминодипропиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2270 | Этиламин | водный раствор, содержащий не менее 50%, но не более 70% этиламина, температура вспышки от 23 °C до 61 °C, коррозионный или слабокоррозионный | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2275 | 2-Этилбутанол |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2276 | 2-Этилгексиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2277 | Этилметакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2278 | н-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2282 | Гексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2283 | Изобутилметакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2286 | Пентаметилгептан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2287 | Изогептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2288 | Изогексен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2289 | Изофорондиамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2293 | 4-Метокси-4-метилпентанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2296 | Метилциклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2297 | Метилциклогексаноны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2298 | Метилциклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2302 | 5-Метилгексанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная | жидкая | 8 | C1 | II | Вода |
| 2309 | Октадиен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2313 | Пиколины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2317 | Натрия купроцианид | водный раствор | 6.1 | T4 | I | Вода |
| 2320 | Тетраэтиленпентамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2324 | Триизобутилен | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2326 | Триметилциклогексил-амин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2327 | Триметилгексаметилен- диамины | чистые изомеры и изомерная смесь | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2330 | Ундекан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2336 | Аллилформиат |  | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2348 | Бутилакрилаты | стабилизированные | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2357 | Циклогексиламин | температура вспышки не ниже 23°C | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2361 | Диизобутиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2366 | Диэтилкарбонат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2367 | альфа-Метилвалер- альдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2370 | Гексен-1 |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2372 | 1,2-Ди-(диметиламино)-этан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2383 | Дипропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2385 | Этилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2393 | Изобутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2394 | Изобутилпропионат | температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2396 | Альдегид метакриловый | стабилизированный | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2400 | Метилизовалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2401 | Пиперидин |  | 8 | CF1 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2403 | Изопропенилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2405 | Изопропилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2406 | Изопропилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2409 | Изопропилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2410 | 1,2,3,6-Тетрагидро-пиридин |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2427 | Калия хлорат | водный раствор | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2428 | Натрия хлорат | водный раствор | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2429 | Кальция хлорат | водный раствор | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2436 | Кислота тиоуксусная |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2491 | Этаноламин |  | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2491 | Этаноламин | водный раствор | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2496 | Ангидрид пропионовый |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2524 | Этилортоформиат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2526 | Фурфуриламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2527 | Изобутилакрилат | стабилизированный | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2528 | Изобутилизобутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2529 | Кислота изомасляная |  | 3 | FC | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2531 | Кислота метакриловая | стабилизированная | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2542 | Трибуламин |  | 6.1 | T1 | II | Смесь углеводородов |
| 2560 | 2-Метилпентанол-2 |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2564 | Кислота трихлоруксусная | водный раствор | 8 | C3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2565 | Дициклогексиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2571 | Кислота этилсерная |  | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2571 | Кислоты алкилсерные |  | 8 | C3 | II | Правило для сводных позиций |
| 2580 | Алюминия бромид | водные растворы | 8 | C1 | III | Вода |
| 2581 | Алюминия хлорид | водные растворы | 8 | C1 | III | Вода |
| 2582 | Железа (III) хлорид | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2584 | Метансульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты, жидкая | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Алкилсульфокислоты | жидкие, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2584 | Бензолсульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты, жидкая | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Додецилбензолсульфо-кислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты, жидкая | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2584 | пара-Толуолсульфокислота | жидкая, содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Толуолсульфокислоты | жидкие, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Арилсульфокислоты | жидкие, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Метансульфокислота | содержащая не более 5% свободной серной кислоты, жидкая | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Алкилсульфокислоты | жидкие, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутилацетат/ - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Бензолсульфокислота | содержащая не более 5% свободной серной кислоты, жидкая* | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Додецилбензолсульфо-кислота | содержащая не более 5% серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутил ацетат/н-бутил- ацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | пара-Толуолсульфокислота | содержащая не более 5% свободной серной кислоты, жидкая* | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Толуол сульфокислоты | жидкие, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вод |
| 2586 | Арилсульфокислоты | жидкие, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутилацетат/н-бутил- ацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2610 | Триаллиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2614 | Спирт металлиловый |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2617 | Метилциклогексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 61°С | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2619 | Диметилбензиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2620 | Амилбутираты | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 61°С | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/н-бутил ацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2622 | Глицидальдегид | температура вспышки ниже 23°C | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2626 | Кислота хлорноватая | водный раствор, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 5.1 | O1 | II | Азотная кислота (55%) |
| 2656 | Хинолин | Температура вспышки более 61°C | 6.1 | T1 | III | Вода |
| 2672 | Аммиака раствор | в воде, с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | Вода |
| 2683 | Аммония сульфид | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CFT | II | Уксусная кислота |
| 2684 | Диэтиламинопропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2685 | N,N-Диэтилэтилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2693 | Бисульфиты | водный раствор, н.у.к., неорганический | 8 | C1 | III | Вода |
| 2707 | Диметилдиоксаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Смесь углеводородов |
| 2733 | Диметиламин | водный раствор, температура вспышки ниже 23°C, температура кипения не более 35°C, давление паров при 50°C не более 3 бар | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | Метиламин | водный раствор, температура вспышки ниже 23°C, температура кипения не более 35°C, давление паров при 50°C не более 3 бар | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | Триметиламин | водный раствор, содержащий более 50% триметиламина по массее, давление паров при 50°C не более 3 бар | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | Циклогексиламин | температура вспышки ниже 23°C | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | N,N-Диметилэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | N,N-Диметилизопро-пиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | N-Этилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | н-Гексиламин | температура вспышки ниже 23°C | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | 3-Meтил-2-бутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | 3-Диметиламино-пропиламин | температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2733 | Aмины легковоспламеняющиеся коррозионные или Полиамины легковоспламеняющиеся, коррозионные | н.у.к. | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | 3-Метокси-1-пропанамин |  | 8 | CF1 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2734 | Этиламин | водный раствор, содержащий не более 50% этиламина по массе, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | N-Этилциклогексиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | н-Гексиламин | температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | 1,3-Пропилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | Aмины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся или Полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся | н.у.к. | 8 | CF1 | I/II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | N-Циклогексил- 1,3-пропандиамин |  | 8 | C7 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | 4,4'-Метилен-бис-(2-метилциклогексиламин) |  | 8 | C7 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | N,N'-Бис-(3-аминопропил)-этилендиамин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | N,N'-Ди-втор-бутил- пара-фенилендиамин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | Диметилстеариламин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | N,N- Диметилалкиламины | изомерная смесь алкилов C12 и C14 | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | Бензиламин | температура вспышки более 61°C | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | N,N-Диизопропил- этаноламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | Aмины жидкие коррозионные или Полиамины жидкие коррозионные | н.у.к. | 8 | C7 | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2739 | Ангидрид масляный |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2789 | Кислота уксусная | ледяная или водный раствор с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 2790 | Кислота уксусная | водный раствор с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% | 8 | C3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2796 | Кислота серная | содержащая не более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2797 | Жидкость аккумуляторная | щелочная, водный раствор гидроксида калия/натрия | 8 | C5 | II | Вода |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензил-хлорид | стабилизированный | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов |
| 2810 | 2-Фенилэталон |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Токсичная жидкость органическая, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2815 | N-Аминоэтилпиперазин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2818 | Аммония полисульфид | водный раствор | 8 | CT1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2819 | Амилфосфат |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 2820 | Кислота масляная |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2821 | Фенол | водный раствор, токсичный, нещелочной | 6.1 | T1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2829 | Кислота н-капроновая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2837 | Бисульфаты | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 2838 | Винилбутират | стабилизированный | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2841 | Ди-н-амиламин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2850 | Пропилена тетрамер | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2873 | N,N-Ди-н-бутиламино-этанол |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2874 | Спирт фурфуриловый |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2920 | O,O-Диэтилдитиофос-форная кислота | температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | O,O-Диметилдитио-фосфорная кислота | температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Водород бромистый | 33% раствор в ледяной уксусной кислоте | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Тетраметиламония гидроксид | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Вода |
| 2920 | Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. |  | 8 | CF1 | I/II | Правило для сводных позиций |
| 2922 | Аммония сульфид | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2922 | Крезолы, водный щелочной раствор | смесь крезолятов натрия и калия, водный раствор | 8 | CT1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Фенол, водный щелочной раствор | смесь фенолятов натрия и калия, водный раствор | 8 | CT1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Натрия гидрофторид | водный раствор | 8 | CT1 | III | Вода |
| 2922 | Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. |  | 8 | CT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2924 | Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная | н.у.к., температура вспышки от 23°C до 61°C, слабокоррозионная | 3 | FC | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2927 | Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. |  | 6.1 | TC1 | I/II | Правило для сводных позиций |
| 2933 | Метил 2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацет - насыщенный смачивающий раствор |
| 2934 | Изопропил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 2935 | Этил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 2936 | Кислота тиомолочная |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 2941 | Фторанилины | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2943 | Тетрагидрофурфурил-амин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2945 | N-Метилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2946 | 2-Амино-5-диэтиламино-пентан |  | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2947 | Изопропилхлорацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2984 | Водорода пероксид | водный раствор, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | O1 | III | Азотная кислота (55%) |
| 3056 | н-Гептальдегид |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3065 | Напитки алкогольные | содержащие более 24% спирта по объему | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 3066 | Краска (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или Материал лакокрасочный (включая растворитель или разбавитель краски) |  | 8 | C9 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3079 | Метакрилонитрил | стабилизированный | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3082 | Спиртовый C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C12-C15 поли (1-3) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C13-C15 поли (1-6) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5 | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-7 | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная, лигроин | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из каменноугольной смолы | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из древесной смолы | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Децилакрилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Диизобутилфталат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Ди-н-бутилфтолат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Углеводороды | жидкие, температура вспышки более 61°C, опасные для окружающей среды | 9 | M6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Метилнафталины | изомерная смесь, жидкая | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Триарилфосфаты | н.у.к. | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Триарилфосфаты | изопропилированные | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Трикрезилфосфат | содержащий не менее 1%, но не более 3% орто-изомера | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Трикрезилфосфат | содержащий менее 1% орто-изомера | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Триксиленилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкалкилдитилофосфат | C3-C14 | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкарилдитилофосфат | C7-C16 | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Вещество, опасное для окружающей среды | жидкое, н.у.к. | 9 | M6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3099 | Бария хлорат | водный раствор | 5.1 | OT1 | II | Вода |
| 3099 | Бария перхлорат | водный раствор | 5.1 | OT1 | II | Вода |
| 3099 | Свинца перхлорат | водный раствор | 5.1 | OT1 | II | Вода |
| 3099 | Окисляющая жидкость токсичная, н.у.к. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Органический пероксид типа B, C, D, E, F | жидкий или жидкий с регулируемой температурой | 5.2 | P1 |  | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов и азотная кислота (55%)** |
| ** Для № ООН 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (за исключением трет-бутилгидропероксида с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот): Все органические пероксиды в технически чистом виде или в растворе с растворителями, которые с учетом их совместимости охватываются стандартной жидкостью "смесь углеводородов" в настоящем перечне. Совместимость вентиляционных устройств и прокладок с органическими пероксидами может быть проверена также независимо от испытаний по типу конструкции путем проведения лабораторных испытаний с использованием азотной кислоты. |
| 3145 | Додецилфенол |  | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3145 | Нонилфенол | технический, изомерная смесь 2-/4-нонилфенола, 10/90% | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3145 | мета-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | мета-втор-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | мета-трет-Бутилфенол | жидкий | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | орто-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | орто-втор-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | орто-трет-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | пара-Бутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | мета-Изобутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | орто-Изобутилфенол |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | Бутилфенол | изомерная смесь, жидкая | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3145 | Бутилфенолы | жидкие, н.у.к. | 8 | C3 | I/II/III | Уксусная кислота |
| 3145 | Алкилфенолы жидкие, н.у.к. | включая гомологи С2-С12 | 8 | C3 | I/II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3149 | Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь | содержащая № ООН 2790 кислоту уксусную, № ООН 2796 кислоту серную и/или № ООН 1805 кислоту фосфорную, воду и не более 5% надуксусной кислоты, стабилизированная | 5.1 | OC1 | II | Смачивающий раствор и азотная кислота (55%) |
| 3210 | Хлораты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3211 | Перхлораты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3213 | Броматы | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3214 | Перманганаты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II | Вода |
| 3216 | Персульфаты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | III | Смачивающий раствор |
| 3218 | Нитраты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3219 | Нитриты | неорганические, водный раствор, н.у.к. | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3264 | Меди (II) хлорид, водный раствор | слабокоррозионный | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат | 25% водный раствор | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Кислота фосфористая | водный раствор | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Коррозионная жидкость кислая неорганическая | н.у.к., температура вспышки более 61°С | 8 | С1 | I/II/III | Правило для сводных позиций: не применяется к смесям, в состав которых входят следующие компоненты: № ООН 1830, 1832, 1906 и 2308! |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная |  | 8 | С3 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Аллилсукциновый ангидрид |  | 8 | С3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Дитиогликолевая кислота |  | 8 | С3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Бутилфосфат | Смесь моно- и дибутилфосфата | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота каприловая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота изовалериановая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота пеларгоновая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кисота пировиноградная |  | 8 | С3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота валериановая |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3265 | Коррозионная жидкость кислая органическая | н.у.к., температура вспышки более 61°С | 8 | C3 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3266 | Натрия гидросульфид | водный раствор | 8 | C5 | II | Уксусная кислота |
| 3266 | Натрия сульфид | водный раствор, коррозионный | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 3266 | Коррозионная жидкость щелочная неорганическая | н.у.к., температура вспышки более 61°С | 8 | C5 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3267 | 2,2'-(Бутилимино)-диэтанол |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 3267 | Коррозионная жидкость щелочная органическая | н.у.к., температура вспышки более 61°С | 8 | C7 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3271 | Эфир монобутиловый этилен гликоля | температура вспышки 61° | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 3271 | Эфиры, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 3272 | Эфир трет-бутиловый акриловой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилпропионат | температура вспышки ниже 23°C | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метилвалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Триметил-орто-формиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Этилвалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилизовалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Амилпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Бутилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Эфиры сложные, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3287 | Калия фторид | водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Натрия фторид | водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Натрия нитрит | 40% водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. | , | 6.1 | T4 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3291 | Отходы больничного происхождения | разные, н.у.к., жидкие | 6.2 | I3 | II | Вода |
| 3295 | 3,3-Диэтилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2-Диметил-3-этилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,3-Диметил-3-этилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,4-Диметил-3-этилпентанe |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,4-Диметилгептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,6-Диметилгептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 3,3-Диметилгептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 4,4-Диметилгептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 4-Этил-2-метилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | цис-3-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | транс-2-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | транс-3-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Нонаны | изомерная смесь, температура вспышки ниже 23 °C | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,3,3-Тетраметилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,3,4-Тетраметилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,4,4-Тетраметилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,3,3,4-Тетраметилпентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,3-Триметилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,4-Триметилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,2,5-Триметилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,3,5-Триметилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,4,4-Триметилгексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Изодеканы | изомерная смесь температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,3-Диметилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,5-Диметилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,7-Диметилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 4,5-Диметилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 3-Этилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 4-Этилоктан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 4-Изопропилгептан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2-Метилнонан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 2,5,5-Триметилгептан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | Углеводороды жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |

_______

# Text boxes

GE.03-24302   (R)     241103     271103