|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Объединенных Наций | |  | ECE/ | |
| _unlogo | **Экономический  и Социальный Совет** | | | Distr.:  Russian  Original: |

**Европейская экономическая комиссия**

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования  
правил в области транспортных средств**

**Рабочая группа по общим предписаниям,  
касающимся безопасности**

**111-я сессия**

Женева, 11–14 октября 2016 года

Пункт 11 предварительной повестки дня

**Правила № 118 (характеристики горения материалов)**

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 02 к Правилам № 118 (характеристики горения материалов)

Представлено экспертами от Германии, Финляндии и Франции[[1]](#footnote-1)\*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Германии, Финляндии и Франции для сокращения числа административных процедур, которые не способствуют повышению уровня безопасности. Изменения к нынешнему тексту поправок серии 02 к Правилам № 118 ООН, включая принятые поправки, содержащиеся в документах ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/29 и Corr.1, выделены жирным шрифтом в случае новых положений.

I. Предложение

*Часть II, пункт 6.2.6* изменить следующим образом:

«6.2.6 Любой используемый в транспортном средстве электрокабель (например, одножильный, многожильный, экранированный, без оплетки, в оболочке), длина которого превышает 100 мм, подвергают испытанию на устойчивость к распространению пламени, описанному в пункте 5.22 стандарта ISO 6722-1:2011. **Протоколы испытаний и официальные утверждения элементов, полученные на основании пункта 12 стандарта ISO 6722:2006, остаются действительными.**

Контакт с пламенем в ходе испытания прекращают, когда оголяется токопроводящая жила (для одножильных кабелей) или первая токопроводящая жила (для многожильных кабелей) либо через 15 с в случае кабелей, у которых сечение жилы не превышает 2,5 мм2, и 30 с в случае кабелей, у которых сечение жилы превышает 2,5 мм2, или многожильных кабелей, у которых сечение по крайней мере одной жилы превышает 2,5 мм2.

Результат испытания считают удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов испытания пламя в результате горения изоляционного материала гаснет не позднее чем через 70 с и если как минимум 50 мм изоляции верхней части испытуемого образца не затронуты пламенем».

II. Обоснование

Данное предложение нацелено на уменьшение усилий по получению официальных утверждений электрокабелей на основании Правил № 118 ООН. Эксперты от Германии, Финляндии и Франции решили, что изменение стандарта ISO 6722:2006 на ISO 6722-2011 не способствует повышению степени  
безопасности, и поэтому протоколы испытаний и официальные утверждения, предоставленные на основании прежнего варианта стандарта ISO, остаются действительными.

1. \* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
   на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, направление работы 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. [↑](#footnote-ref-1)